## 新钢工程机械用高强度耐磨钢板技术条件

Q/XGJ166-2009

1、适用范围

本技术条件仅适用于用户订购的6～60mm厚度NM360～NM600牌高强度耐磨钢板。

2、尺寸、外形、重量及允许偏差

2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。

2.2钢板按理论重量交货，计算用钢板密度为7.85kg/dm3

3  牌号表示方法

钢的牌号由“耐磨”的汉语拼音字母“NM”及规定的平均布氏硬度数值组成。例如：NM400。

4、技术要求

4.4 钢的化学成分（熔炼分析）应符合表1的规定，成品分析和熔炼分析的偏差应符合GB/T222的规定。

表1  钢的熔炼化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Bt | Als | CEV |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  | 范围 | 不小于 | 不大于 |
| NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.005～0.006 | 0.010 | 0.48 |
| NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.005～0.006 | 0.010 | 0.55 |
| NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.005～0.006 | 0.010 | 0.60 |
| NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.005～0.006 | 0.010 | 0.65 |
| NN550 | 0.38 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.005～0.006 | 0.010 | 0.72 |
| NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.050 | 0.005～0.006 | 0.010 | 0.76 |
| 注：a)Bt表示全硼含量；b)CEV(%)=C9Mn/6+(Cr+Mo+V)/15；c)为改善钢的性能；可加入Nb、V、Ti和稀土(RE)元素；d)残余元素Cu≤0.030%,As≤0.08%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 冶炼方法：钢由转炉冶炼，并进行“LF+RH”炉外精炼处理。

4.3交货状态：钢板以淬火或淬火加回火状态交货。

4.4 力学性能和工艺性能符合表2的要求：

表2  力学性能和工艺性能

| 牌号 | 厚度 mm | 抗拉强度 Rm MPa | 延伸率 A50% | -20℃冲击功 （纵向）Akv/J | 布氏硬度 HBW | 冲弯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NM360 | 6～60 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 340～390 | 试样宽度：B=30mm； 弯曲角度：180度； 弯心直径：d=4a |
| NM400 | 6～60 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370～430 |  |
| NM450 | 6～60 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420～480 |  |
| NM500 | 6～60 |  |  |  | ≥470 |  |
| NM550 | 6～60 |  |  |  | ≥530 |  |
| NM600 | 6～60 |  |  |  | ≥570 |  |
| 注：屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击功作为性能的特殊要求，如顾客未在合同中注明，则只保证布氏硬度。 |  |  |  |  |  |  |

4.5 钢板拉伸、冲击试样取样方法按照GB/T2975，拉伸试验方法按照GB/T228，冲击方法按照GB/T229执行。

4.6 夏比（V型缺口）冲击功按三个试样的算术平均值计算，允许其中一个试样值比表2规定值低，但不得低于规定值的70%。

4.7 对厚度小于12mm钢板的夏比（V型缺口）冲击试验应采用辅助试样，厚度为6～8mm的钢板和厚度为>8～<12mm的钢板，分别采用5mm×10mm×55mm或者7.5mm×10mm×55mm的辅助试样，其试样结果应不小于表2规定值的50%或75%。

4.8 对厚度小于12mm钢板，除非客户提出要求，不进行夏比（V型缺口）冲击试验。

5、表面质量

5.1 钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷。钢板不得有分层，如有上述表面缺陷，允许清理，清理深度从钢板实际尺寸算起，不得超过钢板厚度公差之半，并应保证钢板的最小厚度，缺陷滑翔处应平滑无棱角。

5.2 其他缺陷允许存在，但基深度从钢板实际尺寸算起，不是超过厚度允许公差之半，并应保证钢板的最小厚度。

6、不平度每米≤-6mm。

7、超声波探伤检查

根据需方要求，经供需双方协商，厚度大于10mm的钢板应按GB/T2970标准逐张进行超声波探伤检查，探伤级别在合同中注明。

8、检验规则

8.1 钢板松鸡由供方质量监督部门进行，需方有权对本技术条件进行验收。

8.2 钢板应成批验收，每批应由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一交货状态的钢板组成，每批钢板重量不得大于40吨。

8.3 钢板初验不合格时，可再取双倍数量的试样进行复验，复验中的一个试样需取在初验的钢板上，另一个试样取在该批中的任意张钢板上。复验结果合格，则该批钢板可以交货。

9、包装、标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。

10、本协议双方各执一份，双方签字盖章后生效。